#### НАИМЕНОВАНИЕ

Технические условия

На перевод серебросодержащих рентгеновских пленок и фиксажей

в серебросодержащие материалы*

Дата введения –

1 Область применения

Рентгеновская и флюорографическая пленка применяется медицинским учреждением для получения рентгеновских снимков, несущих  информацию о состоянии пациента.

Светочувствительным  веществом, которое дает возможность получить снимок, является бромистое (частично хлористое) серебро, нанесенное на пленку в виде светочувствительной эмульсии изготовителем.

Для получения снимка пленка проходит процессы экспонирования и химико-фотографической обработки.

В процессе химико-фотографической обработки часть бромистого серебра (экспонированные участки) при проявлении переходит в металлическое, из которого и построено изображение в рентгеновском снимке.

Другая часть бромистого серебра (не экспонированная) растворяется  при фиксировании.

В результате получаем:

- серебросодержащий фиксирующий раствор (серебро   в виде тиосульфатных комплексов)

- серебросодержащий рентгеновский снимок               (серебро в      виде металла).

Образуются два вида сырья, содержащие серебро, которое подлежит извлечению и сдаче в Госфонд в соответствии с ФЗ №41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998г.

Серебросодержащий раствор сдается на извлечение серебра  после обработки в нем определенного количества пленки.

Серебросодержащие рентгеновские снимки сдаются на извлечение серебра после истечения срока хранения.

Таким образом, рентгеновская, флюорографическая пленки и фиксаж, изменив свои потребительские свойства, переходят в иное состояние, сохранив (пленка) или приобретя (фиксаж) при этом свою  ценность, как сырье, содержащее серебро.

##### 2 Нормативы:

В  настоящих технических условиях использованы следующие стандарты:

:

- ГОСТ 28595-90

- ГОСТ Р 51784-2001

- СТП 17-03/08

- СТП 17-07/02

- САНПиН 2.6.1 993-00 и ГОСТ 1639-2009 и СП 2.6.1.2612-10.

##### 3 Основные термины:

Серебросодержащая рентгеновская пленка, серебросодержащий рентгеновский снимок, серебросодержащий фиксирующий раствор, химико-фотографическая обработка, извлечение серебра.

4 Описание технологического процесса

СХЕМА№1

- Серебросодержащие рентгеновские  и флюорографические пленки закупаются медицинским учреждением для получения рентгеновских снимков. Используются импортные пленки фирм  «Агфа», «Кодак», «Фуджи» и др.

Серебро распределено в эмульсионном желатиновом слое в виде микрокристаллов бромистого серебра и является светочувствительным веществом, благодаря которому возникает изображение.

- Экспонирование пленки производится в рентгеновских аппаратах. В результате экспонирования в эмульсионном светочувствительном слое на экспонированных участках образуются центры скрытого изображения.

3,4,5 Химико-фотографическая обработка (ХФО) позволяет получить видимый  рентгеновский (флюорографический) снимок.

Основными стадиями ХФО являются проявление и фиксирование.

В результате проявления  (реакция восстановления) на экспонированных участках образуется  мелкодисперсное металлическое серебро, которое распределено в эмульсионном слое, и образует изображение на снимке.

Проявляющее    +  AgBr =>Ag + окисленная форма             + HBr

вещество                                      проявляющего вещества

Для того, чтобы снимок был качественным, контрастным, необходимо  растворить   бромистое серебро, оставшееся на   неэкспонированных участках.

Это происходит в процессе фиксирования:

3AgBr + 2Na2S2O3  => Na (Ag3(S2O3)2) + 3NaBr

Бромистое серебро с неэкспонированных участков переходит в фиксирующий раствор в виде серебряно-тиосульфатных комплексных ионов.

Фиксаж обогащается серебром,  становится серебросодержащим материалом.

Режим ХФО и состав растворов для обработки пленок определяется изготовителем.

Процесс сушки при ручной обработке осуществляется в отдельных устройствах       (сушильных шкафах),  при обработке в проявочных машинах – сушка встроенная.

6.   Серебросодержащий рентгеновский снимок после использования врачом, передается на архивное хранение (сроки устанавливаются соответствующими  нормативами).

7.   Обогащенный серебром фиксаж и рентгеновские (флюорографические) снимки,  (после истечения срока хранения), являются   серебросодержащими         материалами.

В соответствии с законом ФЗ № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных     камнях», они подлежат сдаче на специализированные предприятия для извлечения        серебра для дальнейшего его использования.

5 Основные технические требования и характеристики

Т а б л и ц а 1

Возврат серебра от использованных рентгенматериалов для медицинских учреждений*

| Наименование потребляемых материалов | ВОЗВРАТ СЕРЕБРА |  | Всего в % к наносу | Безвоз- вратные потери % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из фиксажных растворов и серебросодержащей промывной воды в % к количеству серебра, нанесенного на рентгенматериалы | Из снимков, потерявших потребительские качества в % к кол-ву серебра, нанесенного на рентгенматериалы |  |  |
| Пленка рентгеновская | 41 | 31 | 72 | 28 |
| Пленка флюорографическая | 43 | 24 | 67 | 33 |

*Необходимо отметить, что данные о процентах возврата являются усредненными. Соотношение серебра в растворе фиксажа и обработанном снимке зависит от объекта съемки.

6  Маркировка,  упаковка и хранения: указываются согласно приложенного на каждый вид пленки сертификата

7 Методы учета и контроля: учет и контроль за оборотом драгоценных металлов осуществляется на основании Инструкции №68Н и отражается в отчетной форме№ 2ДМ.

Главный эколог

Руководитель разработки

###### Заместитель директора по научной работе

*согласно п.4 ст. 22 федерального закона от 26 марта 1998 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и камнях» Лом и отходы драгоценных металлов и драгоценных камней в любом состоянии и виде подлежат сбору во всех организациях, в которых они образуются.  Материалы, содержащие драгметалл, не могут считаться отходами производства и потребления до извлечения из них драгметалла.